Защитные свойства эмалевых покрытий.

д.т.н. профессор Ю.Н. Михайловский.

Обеспечение надежности трубопроводов в значительной мере связано с созданием эффективных антикоррозионных покрытий, а также с разработкой специальных технологий зашиты сварного стыка.

При транспортировке агрессивных жидкостей аварийные утечки возникают не только из-за наружной коррозии трубопровода. Часто скорость внутренней коррозии значительно превышает скорость внешней.

Среди многообразных видов антикоррозионных покрытий трубопроводов нанесение силикатно-эмалевого покрытия занимает особое место. Силикатно-эмалевое покрытие обладает высокой механической прочностью, термической, химической и биологической стойкостью. Современная технология эмалирования позволяет защитить обе поверхности трубопровода.

Исследования свойств силикатно-эмалевого покрытия и обследования эксплуатируемых трубопроводных систем различного назначения позволили выработать пути повышения надежности трубопроводов с двухсторонним силикатно-эмалевым покрытием.

Эмалевое покрытие представляет собой композицию на основе силикатов.

Для формирования структуры силикатно-эмалевых покрытий используется индукционный обжиг, “который обеспечивает совершенную адгезионную” связь с окисленной поверхность металла. Составы эмалей отличаются от применяемых при печном обжиге тем, что имеют более широкий температурный диапазон обжига (750-950 С), более короткое время формирования структуры покрытия и более высокую коррозионную устойчивость.

Оборудование поточной линии предназначено для эмалирования внутренней и наружной поверхностей стальных труб диаметром от 102 до 325 мм.

Эмалевое покрытие толщиной 300-500 мкм обладает высокой защитной эффективностью:

- допускает температурный режим эксплуатации от от -50°С до + 350°С;

- обеспечивает защиту трубопроводов как от почвенной, так и от внутренней коррозии при транспортировке агрессивных продуктов включая кислоты и щелочи;

- предотвращает формирование нерастворимых отложении на внутренних станках труб.

Для определения эффективности защитного действия силикатноэмалевых покрытий на стальных трубах в водных средах, характерных для нефтепромыслов, были проведены коррозионные испытания в Институте физической химии РАН.

Строение слоя эмали, нанесенного на участок поверхности стали, представлено схемой на рис.1. Обработку эмалированных труб проводили в 30% растворе NaCI в условиях периодической анодной и катодной поляризации. Защитные свойства силикатно-эмалевых покрытий определяются преимущественно их микро- и макро пористостью. Анодное окисление металла протекает только на сквозных микропорах и микродефектах. Поэтому величина анодного тока растворения металла служит показателем дефектности покрытия.

Рис.1.   Схема участка металла с силикатно-эмалевым покрытием в электролите.

Результат испытаний силикатно-эмалевых покрытии без макродефектов показал их высокую устойчивость. Данные, представленные ниже в таблице 1, показывают, что даже через 3 месяца испытаний плотность анодного тока, а следовательно, и переходное сопротивление покрытия образцов существенно не изменились.

Таблица 1.   Величины токов анодной и катодной 
поляризации образцов в 3% растворе NaCI

| Время | Анодная поляризация МА | Катодная поляризация мА |
| --- | --- | --- |
| Сутки | Образец № 1 | Образец № 2 | Образец № 3 | Образец № 4 |
| 00 | 0.001 | 0.002 | 0.850 | 03.30 |
| 10 | 0.003 | 0.026 | 4.100 | 12.30 |
| 20 | 0.002 | 0.048 | 0.153 | 21.60 |
| 30 | 0.002 | 0.052 | 2.500 | 07.40 |
| 40 | 0.004 | 0.044 | 3.500 | 18.20 |
| ! 50 | 0.018 | 0.032 | 2.880 | 23.60 |
| 60 | 0.066 | 0.032 | 3.200 | 18.30 |
| 70 | 0.039 | 0.023 | 1.600 | 01.90 |
| 80 | 0.045 | 0.016 | 3.300 | 10.10 |
| 1 90 | 0.035 | 0.033 | 3.000 | 02.00 |

По проведенным расчетам силикатно-эмалевое покрытие уменьшает скорость коррозии стали на 3 - 4 порядка.

Лабораторные, стендовые и промышленные испытания показали, что силикатно-эмалевое покрытие на внутренней поверхности труб обеспечивает коррозионную надежность городских сетей холодного и горячего водоснабжения, равно как и сетей бытовых и промышленных сточных вод на протяжении 25-50 лет.

Стальные трубы с внутренним и внешним силикатно-эмалевым покрытием кроме того экономически выгодно использовать в морально не стареющих аппаратах химических (нефтехимических) производств, оборудовании пищевой, фармацевтической и биохимической промышленности